# Задание на изготовление лабораторного Пуассона

Изделие представляет собой стальной прямоугольник или цилиндр  с отверстием в центре и штоком.  Особого точного чертежа не требует.

В отверстие вставляется шток. Высота полученного цилиндра должна быть не менее 100мм.. Желательно по возможности порядка 120-150мм.

Высота штока должна быть не менее высоты цилиндра.

Диаметр штока обсуждается. Это порядка 15-20мм.

Шток и цилиндр предназначены для лабораторного пресса, для сдавливания тестовых образцов  испытываемых  материалов давлением до 25 тонн/см2.

При диаметре отверстия и штока в 16мм площадь сдавливания составит   2  см2. То есть нагрузка на верхнюю площадку штока будет порядка 50т.

Для того чтоб выдержать такую нагрузку требуется сталь Х12 или аналог.

Требуется закалка.

Посадка должна  быть скользящая по Н8/h7 или H7/h6

Поверхности штока и отверстия полированные

По согласованию с исполнителем мы приобретем круг для штока d16-20мм  и круг для цилиндра d50-60мм.

Хотелось бы даже сделать из этих заготовок несколько приспособлений с разными диаметрами.

Например 12 , 16, 20 мм