| From: | Konstantin Vorobev |
| --- | --- |
| Company: | Thyssenkrupp System Engineering, OOO |
| Tel # | +79208804808 |
| e-mail: | Konstantin.Vorobev@thyssenkrupp.com |

2 марта 2020 г.

Техническое задание на изготовление крупногабаритных сварных рам с последующей механической обработкой

Цель:

Подать коммерческое предложение на изготовление крупногабаритных сварных конструкций на основе описания и требований указанных в настоящем ТЗ.

Исполнители работ:

Поставщик должен иметь производственные мощности обеспечивающие исполнение требований к изготовлению данной продукции и по требованию Заказчика, обеспечить осмотр оборудования для оценки при принятии решения по заключению договора и доступ на место проведения работ, во время технологического цикла для авторского надзора.

Объем поставки:

| Тип рамы | Кол-во в пробной партии | Кол-во основной партии, возможны изменения после пробной партии |
| --- | --- | --- |
| Тип рамы 1 | 1 | 20 |

Срок поставки:

Пробная партия (1 шт) должна быть изготовлена в течение 4 календарных недель.

Основная партия должна быть изготовлена в течение 12 календарных недель.

Планируемый период передачи заказа – июль 2020.

Описание рамы типа 1:

Эскиз рамы типа 1

| Габаритные размеры: | 3800х1500х160мм |
| --- | --- |
| Материал: | Ст3 |
| Применяемый сортамент по ГОСТ: | Прямоугольная труба, горячекатаный лист |
| Вес всей конструкции: | 400 кг |
| Обработка перед сваркой: | Листы (резанные на плазме), Трубы пиленные (при необходимости фрезерованные) |
| Сварка: | Полуавтоматическая в защитных газах, шов катетом 4 мм по всем контурам соединяемых деталей |
| Термообработка: | Отжиг в закрепленном состоянии для снятия сварочных напряжений |
| Подготовка под обработку: | Пескоструйная обработка после термообработки |
| Механическая обработка в сборе: | Механически обработанные поверхности показаны на эскизе рамы красным цветом (обработка с одной стороны) |
| Требования плоскостности к обработанным плоскостям: | 0,1 мм |
| Позиционный допуск отверстий, около 16 шт: | 0,02 мм |
| Допуск диаметра отверстий, около 16 шт: | Н7 |
| Покрытие: | Покрытие грунтом полностью Покраска эмалью в белый цвет (RAL 9010) кроме механически обработанных поверхностей |