Мойка для куриных ног

1. Материал корпуса мойки – нержавеющая сталь AISI 304 для работы с пищевыми продуктами, толщина стали согласно приложенных чертежей.

2. Крепежные изделия корпуса мойки из нержавеющей стали А2-70.

3. Сварные соединения элементов конструкций должны быть выполнены по ГОСТ 14771-76.

4. Изделие должно быть изготовлено согласно приложенных чертежей.

5. Сварочные швы должны быть однородно проварены, не иметь раковин и грубых

следов зачистки.

6. Корпус мойки не должен иметь острых краев и кромок.

7. Количество 1шт.